青岛青铁环保科技有限公司

预制构件砂石原材料采购

技术需求书

项目名称：青铁环保科技预制构件砂石采购项目

采 购 人：青岛青铁环保科技有限公司

—  2023年12月4日—

# 第一部分 采购公告

| 一、项目名称 | 青铁环保科技预制构件砂石采购项目 |
| --- | --- |
| 二、采购内容 | 本项目采购内容为预制构件生产所用砂石料，具体详见用户需求书。 |
| 三、标段划分 | 本项目根据预制构件生产厂区划分为5个标段： 管片一厂（昊河）为标段1； 管片二厂（中交）为标段2； 管片三厂（阳光）为标段3； 管片四厂（光大）为标段4； 装配式车站（泰迅）为标段5。 |
| 四、供应商资格要求 | 1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格； 2.任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人均不得参加本项目投标； 3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标； 4.通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的； 5.应具备工商行政主管部门核发的企业法人营业执照（三证合一）且在有效期内，如本次采购的材料按照国家相关法律规定不需要相应的资质，则的营业执照中的经营范围应包含本次采购内容。 6、能够开具正规增值税发票 |
| 五、资格审查方式 | 入选环保科技公司供应商名录企业免于资格审查，其他参加供应商应取得各标段涉及加工厂方正式推荐函或历史供应合同或我司通过互联网渠道发布的公告进行响应，并提交要求报价要求相关证明材料。 |
| 六、采购控制价 | 碎石不含税控制价110元/吨；砂不含税控制价105元/吨。 |

# 第二部分  采购竞价流程及实施要点

| 一、征集办法 | 采用征集函公开征集、资格审查、 |
| --- | --- |
| 二、采购周期 | 采购周期自本次招标采购实施至下次同类材料集中采购招标 |
| 三、中选原则 | 采用合理低价中标原则 |
| 四、竞价谈判原则 |
| 1、原则上每标段响应供应商数量不低于6家，低于6家视为无效； 2、供应商可兼投兼中，但同一供应商最终可中选标段数不高于3个； 3、每一标段中选供应商数量为2家； 4、参选竞谈单位应于2023年【12】月【8】日中午12点前提交响应回执； |
| 五、报价程序 |
| 1、参选供应商应与2023年【12】月【9】上午9点前将报价及审核材料统一提交至环保科技公司【一楼】会议室，报价材料应包括：①报价单；②营业执照复印件；③法人身份证复印件；④授权委托书；⑤公司历史业绩证明；⑥公司实际控制人及关联控股公司登记表；⑦参选承诺函；⑧其他，包括但不限于原产地证明文件或授权书（如有）、获奖证明、企业宣传简介、产品质量检验报告等。所有提交文件应逐页加盖公司鲜章。上述文件应使用封签方式并加盖公章。 2、竞价谈判文件提交方式：竞价文件提交截至时间为2023年12月【9】日上午9：20分，参与竞价供应商应予上述截至时间前将竞价文件现场提交至环保科技公司【一楼会议室】，超过截至时间未提交视为无效。参选单位应携带供应材料样品，并留存于采购人处，采购人有权对留存样品指定第三方检测机构进行检验。 3、参加竞价谈判会前，应就本次采购竞价流程、拟签署供应协议、供应产品质量要求等文件及信息向参选供应商履行通知义务，参选企业提交响应文件及参与现场报价，应视为对上述流程及文件无异议。 3、竞谈开始时间为： 管片一厂（昊河）标段1；2023年12月【9】日 上午9：30分 管片二厂（中交）标段2：2023年12月【9】日 上午10：00分 管片三厂（阳光）标段3：2023年12月【9】日 上午10：30分 管片四厂（光大）标段4：2023年12月【9】日 上午11：00分 装配式车站（泰迅）标段5：2023年12月【9】日 上午11：30点 4、本次竞价谈判采用多轮竞价方式，具体流程为：报价实行多轮报价制度，分为首轮报价、二轮报价、多轮磋商环节。 1）首轮报价按照价格排序予以淘汰，淘汰方不得进入后续轮报价。淘汰方法：本标段首轮报价家数≤5家 此标段流拍另行组织竞价；参与投标家数≧5家 保留5家进入二轮报价，其他均淘汰。 2）第二轮评审：采购人通知入围第二轮报价单位于现场进行竞价谈判，并现场提供二轮报价。最终按照价格排序，确定入围3家进入多轮磋商环节。 3）多轮磋商环节：采购人依次于报价单位展开磋商，不限轮数，并按照报价排序由低到高确定选取供应企业。采购价格确定原则：可按照最低报价协商或采用拟中选企业平均价作为供应价格。 4）中选公示及合同签署：公司应在采购竞价现场流程结束3个工作日内通知中选企业，并发起供应合同签署。 5）递补机制：如中选供应商于中选后拒绝签署供应合同或2个月内双方协商一致解除供销合同情形下，可依据本次竞价谈判报价由低到高依次递补展开一对一磋商，原则上供应价格不超过本次询价中选价格，特殊情况经采购人决策下可采用参选单位本次提报有效报价作为签约价格，不再重新组织竞价谈判 5、会场纪律 1）采购评议小组成员进入会场后，应将手机等通迅设备放置于指定区域，禁止携带录音录像设备，禁止向会场外传递纸质文件材料，除组织人员外非必要不离开会场，如需离开会场应说明原因并取得会议主持人同意。 2）会议现场应张贴“竞价室”“等候区”等区域标识，引导备选企业于等候区临时等待。 3）会务组织部门应现场检查并启封报价文件，不得提前启封报价文件，首轮报价前，参选单位有权拒绝向任何采购人员透漏或暗示本次报价价格，采购人人员与现场报价前不得以任何理由提前获取报价信息。 6、其他 如中选单位及其他参选单位不符合供应商资格要求或提交报价材料存在弄虚作假情况，经查实后采购人有权取消中选单位资格，并适用递补规则依次递补，同时移除供应商备选名录。 |

第三部分  合同主要条款

一、验收、结算及支付条款

1、验收：按甲方汽车衡检斤验收，实际结算数量按当月进货总数量进行结算。甲方试验室负责河砂含水率和碎石含杂率的试验检定，根据甲方试验室测定的含水率和含杂率进行数量扣除：当河砂含水率在1%（含）以内不予扣除，当河砂含水率超过1%时甲方将扣除超出部分的含水即：扣重=（毛重-皮重）×（实测含水率-1%）；当碎石含水率或含杂率在1%（含）以内不予扣除，当碎石含水率或含杂率超过1%时甲方将扣除超出部分的含水即：扣重=（毛重-皮重）×（实测含水率-1%）+（毛重-皮重）×（实测含杂率-1%）。

2、结算：乙方按照合同规定在甲方指定的交货地点合格交付货物后，每月15日凭以下所列单证向甲方结算供应周期货款（上月16日至本月15日为一个供应周期）：

（1）已交货且未结算物资的全额（含运杂费）增值税专用发票（税率为13%）和有效财务收据；无发票和有效财务收据甲方拒不付款。

（2）乙方出具的验收单据。

（3）甲乙双方签字确认的结算时间区间内的物资供货明细记录。

2、支付：货款以银行转账支票、承兑汇票、快信或银信等方式进行结算支付，以上支付方式不影响合同价格，乙方不得以此提出任何索赔要求。本项目无预付款，甲方结算完毕后一个月支付上个月结算货款的95％，剩余5%作为质量保证金，无质量问题在批次结算完成后6个月后一次性无息付清，所有质量保证金及未支付货款均不计利息。

二、其他条款

1、合同数量为甲方暂估数量，实际结算数量以甲方现场实际过磅验收合格数量为准，甲方有随时调整供应数量的权利，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方最终采购数量较合同暂定数量减少的，不属于违约；较合同暂定数量增加的，乙方应按合同其他条款执行。

2、因甲方资金不到位导致计量支付滞后或其它原因造成的甲方资金不能及时支付时，乙方不得以此为理由停止供货，也不能以此作为甲方违约的证据，甲方不承担违约责任，双方可协商并签订相关补充协议，另行约定付款事项

3、乙方所供产品质量必须完全满足甲方的技术指标及标准规范要求，乙方对所供产品质量负终身责任。

4、供货过程中抽检不合格时检验费用由乙方承担，并且甲方有权无条件退货，由此对甲方造成的一切损失由乙方负责100%赔偿

5、交货的品种、规格（型号）、质量等不符合合同规定：乙方应当按照甲方要求进行退货或换货处理，发生的相关费用全部由乙方承担并负责赔偿由此给甲方造成的一切损失；供应期内若乙方出现3次退换货物仍不符合约定，甲方有权单方面解除本合同并赔偿由此给甲方造成的一切损失；

6、供货期内由甲方对乙方提供的货物按照本合同第四条的质量标准验收。供货期内甲方有权对验收合格后的物资交监理、业主及其它有资质的检验部门检验，对检验结果有争议时双方共同委托省级及省级以上质检部门进行检验，若复检不合格则检验费用由乙方承担，并且无条件退货，此期间产生的与退货有关的所有费用由乙方承担，且乙方承担由此给甲方造成的损失

6、因乙方原因逾期交货的，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：每逾期交货一天，支付逾期交货部分价款10％的违约金；不满一天按一天计算；上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行；逾期交货超过2天的，甲方有权单方解除本合同。乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。违约金不足以弥补甲方的全部损失的，乙方还应予以赔偿；

7、因乙方原因（包括但不限于乙方及其人员或供应商），导致甲方及集团公司被诉讼的处以乙方2万元/起的违约金；因乙方原因（包括但不限于乙方及其人员或供应商），导致甲方银行账户被财产保全的，乙方应当立即采取措施解决，超过一个月未解决的，以财产保全金额为基数自被保全之日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的三倍计算违约金直至保全解除冻结之日。

8、品控要求

（1）河砂要求纯河砂，严禁使用或者掺杂机制砂、风化砂等。

（2）砂石源头产地、加工厂等，我司会做全供应链考察。

（3）供应商供货前，需提供当批次的检验报告、合格证等资料，并接受征集人对当批货物进行抽样检验。供应商所提供样品需质量达标且具有长期大量持续供应能力，采购部门对供应商所送样品进行封样。

（4）供货方需提供固定货源地点（含源头矿场及加工厂），未经考察批准不得擅自改变货源地及材料。应商运输货物须为厂家直接送货，不得在运输过程中倒运货物。所有送货车辆均须安装GPS系统，并向征集人提供GPS信息。装车时应提供相应照片视频信息。供货方需提供货车车牌、带时间地点的发货到货照片、GPS信息等全套物流资料

（5）到货厂检正常检验外，我司会到货源地、到货地及料仓不定时抽检。

（6）有掺假及严重质量问题，发现三次立即终止合作，三年内不得参与我司项目，如因材料质量原因造成管片质量问题及后续不良影响，追究其法律责任。

附件：

预制构件原材料需求书

一、项目原材料总用量

| 标段 | 材料名称 | 暂估数量 | 交货地点 | 限价（不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 石子5mm-20mm | 25万吨 | 山东省青岛市胶州市黄张路青岛昊河建材科技有限公司 | 110元/吨 | 最终供应量以实际为准，供应量调整不影响价格。 |
|  | 河砂2.3-3.0 中粗、水洗 | 15万吨 |  | 105元/吨 |  |
| 标段2 | 石子5mm-20mm | 23万吨 | 山东省青岛市黄岛区连江路200号中交一航局二公司 | 110元/吨 |  |
|  | 河砂2.3-3.0 中粗、水洗 | 13万吨 |  | 105元/吨 |  |
| 标段3 | 石子5mm-20mm | 26万吨 | 山东省青岛市黄岛区海西南路111号青岛青新阳光集团 | 110元/吨 |  |
|  | 河砂2.3-3.0 中粗、水洗 | 15万吨 |  | 105元/吨 |  |
| 标段4 | 石子5mm-20mm | 27万吨 | 山东省青岛市黄岛区凤凰山路3998号青岛光大集团大型构件有限公司 | 110元/吨 |  |
|  | 河砂2.3-3.0 中粗、水洗 | 16万吨 |  | 105元/吨 |  |
| 标段5 | 石子10mm-20mm | 5万吨 | 山东省潍坊市高密市东北乡文化发展区胶平路100号泰迅产业园区 | 110元/吨 |  |
|  | 河砂2.6-3.1 中粗砂 | 3万吨 |  | 105元/吨 |  |

二、技术要求

（一）石子

1、基本要求

（1）引用标准：

GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范

JGJ 55-2011 普通混凝土配合比设计规程

GB/T 50746-2012 混凝土耐久性设计规范

JGJ 52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

相关设计图纸

（2）材料类型：

标段一、二、三、四：本工程盾构管片用C50混凝土所使用的粗骨料5～10mm ，10～20mm单粒级配的经过破碎的天然岩石，母岩宜为优质石灰岩。

标段一、二、三、四：本工程拟采用C50混凝土用5～10mm ，10～20mm二级配，硬度、粒型良好的石灰岩碎石。

标段5：本工程拟采用C50混凝土用10～20mm连续级配，硬度、粒型良好的椭圆形石灰岩碎石。

报价须包含：材料费、运输费、卸车费。

2、材料性能指标

引用自JGJ 52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准，个别指标根据工程需要适当提高。

粗骨料的颗粒级配

| 级配 情况 | 公称 粒径（mm） | 累积筛余，按质量（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 筛孔边长尺寸（mm） |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 53 |
| 连续 级配 | 5～10 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | - | - | - | - | - |
|  | 5～16 | 95～100 | 85～100 | 30～60 | 0～10 | 0 |  | - | - | - |
|  | 5～20 | 95～100 | 90～100 | 40～80 | - | 0～10 | 0 | - | - | - |
|  | 5～25 | 95～100 | 90～100 | - | 30～70 | - | 0～5 | - | - | - |

粗骨料的技术要求

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | ≥2600 | 按GB/T14685检验 |
| 2 | 针片状颗粒总含量 | ≤10%（标段五≤3%） | 按GB/T14685检验 |
| 3 | 含泥量 | ≤1% | 按GB/T14685检验 |
| 4 | 泥块含量 | ≤0.2% | 按GB/T14685检验 |
| 5 | 压碎值 | ≤7% | 按GB/T14685检验 |
| 6 | 紧密空隙率MB≥1.40 | ≤44% | 按GB/T14685检验 |
| 7 | 坚固性 | ≤8% | 按GB/T14685检验 |
| 8 | 硫化物及硫酸盐含量 | ≤0.5% | 按GB/T14685检验 |
| 9 | 有机物含量（卵石） | 浅于标准色 | 按GB/T14685检验 |
| 10 | 氯离子含量 | ≤0.02% | 按GB/T14685检验 |

3、其他要求

粗骨料的碱活性应先用岩相法鉴定岩石的种类及所含活性矿物种类，当含有碱-硅酸、硅酸盐活性成份时，采用砂浆棒法（快速法）进行检验，其砂浆棒膨胀率应小于0.10%。

（二）河砂

1、基本要求

（1）引用标准：

GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范

JGJ 55-2011 普通混凝土配合比设计规程

GB/T 50746-2012 混凝土耐久性设计规范

JGJ 52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

相关设计图纸

（2）材料类型：

标段一、二、三、四：本工程盾构管片用细骨料为天然砂。本工程拟采用的天然砂类型为C50混凝土用Ⅱ区中砂.

标段五：本工程盾用细骨料为天然砂。本工程拟采用的天然砂类型为C50P10混凝土用中粗砂。

报价须包含：材料费、运输费、卸车费。

2、材料性能指标

引用自JGJ52-2006普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

颗粒级配：中砂细度模数要求为2.3～3.0。（标段五为2.6～3.1）

机制砂的累计筛余百分数（％）

| 级配区公称粒径（mm） | Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.00 | 10～0 | 10～0 | 10～0 |
| 2.50 | 35～5 | 25～0 | 15～0 |
| 1.25 | 65～35 | 50～10 | 25～0 |
| 0.63 | 85～71 | 70～41 | 40～16 |
| 0.315 | 95～80 | 92～70 | 85～55 |
| 0.160 | 100～90 | 100～90 | 100～90 |

除4.75㎜和0.60㎜筛档外，砂的实际颗粒级配与表中所列的累计筛余百分率相比允许稍有超出分界线，但其总量不应大于5%。

细骨料的技术要求

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中砂 |  |
| 1 | 云母含量 | ≤0.5% | 按GB/T14684检验 |
| 2 | 轻物质含量 | ≤0.5% | 按GB/T14684检验 |
| 3 | 泥块含量 | ≤1.0% | 按GB/T14684检验 |
| 4 | 有机物含量 | 浅于标准色 | 按GB/T14684检验 |
| 5 | 压碎指标 | <25% | 按GB/T14684检验 |
| 6 | 含泥量 | ≤2.0% | 按GB/T14684检验 |
| 7 | 坚固性 | ≤8% | 按GB/T14684检验 |
| 8 | 硫化物及硫酸盐含量 | ≤0.5% | 按GB/T14684检验 |
| 9 | 氯离子含量 | ≤0.02% | 按GB/T14684检验 |
| 10 | 吸水率 | ≤2.0% | 按GB/T14684检验 |

3、其他要求

细骨料的碱活性应先用岩相法鉴定岩石的种类及所含活性矿物种类，当含有碱-硅酸、硅酸盐活性成份时，采用砂浆棒法（快速法）进行检验，其砂浆棒膨胀率不得大于0.10%。

三、交货时间

乙方接到甲方通知后（电话、信息或传真形式）2日（含2日）内送达甲方指定的厂区点。

附件：产品报价表

附件：产品报价表

青岛青铁环保科技有限公司：

根据已收到贵司预制构件原材料采购项目碎石、砂等材料的相关文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方报价如下：

我方纳税身份类型：□一般纳税人   □小规模纳税人   。适用税率         %。备注：适用税率为本单位开具发票票面税率。

| 标段 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 不含税到站单价 | 税率 | 含税到站单价 | 发货地点 | 交货地点 | 运距(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 石子 | 5mm-20mm | 吨 |  |  |  |  | 山东省青岛市胶州市黄张路青岛昊河建材科技有限公司 |  |
|  | 河砂 | 2.3-3.0 中粗、水洗 | 吨 |  |  |  |  |  |  |
| 标段2 | 石子 | 5mm-20mm | 吨 |  |  |  |  | 山东省青岛市黄岛区连江路200号中交一航局二公司 |  |
|  | 河砂 | 2.3-3.0 中粗、水洗 | 吨 |  |  |  |  |  |  |
| 标段3 | 石子 | 5mm-20mm | 吨 |  |  |  |  | 山东省青岛市黄岛区海西南路111号青岛青新阳光集团 |  |
|  | 河砂 | 2.3-3.0 中粗、水洗 | 吨 |  |  |  |  |  |  |
| 标段4 | 石子 | 5mm-20mm | 吨 |  |  |  |  | 山东省青岛市黄岛区凤凰山路3998号青岛光大集团大型构件有限公司 |  |
|  | 河砂 | 2.3-3.0 中粗、水洗 | 吨 |  |  |  |  |  |  |
| 标段5 | 石子 | 10mm-20mm | 吨 |  |  |  |  | 山东省潍坊市高密市东北乡文化发展区胶平路100号泰迅产业园区 |  |
|  | 河砂 | 2.6-3.1 中粗、水洗 | 吨 |  |  |  |  |  |  |

1、本次报价包含所有费用（包括但不限于【成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等】）及后续相关费用。

2、本次报价已清楚知晓贵司采购要求、验收标准、结算和付款条款。

3、数量为暂估数量，实际供应数量以现场双方验收并经最终确认的数量为准，供应量调整不影响价格。

报价单位（盖章）：

# 法定代表人或被授权代理人签字：

# 联系电话：

# 日期：    年    月    日